CAIET DE SARCINI

FUNDAŢII DIN BALAST ŞI/SAU

###### DIN BALAST AMESTEC OPTIMAL

  - GENERALITĂŢI

    - Obiect şi domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice privind execuţia şi recepţia straturilor de fundaţie din balast sau balast amestec optimal din sistemele rutiere ale drumurilor publice sau ale străzilor, precum şi a drumurilor forestiere.

El cuprinde condiţiile tehnice care trebuie să fie îndeplinite de materialele de construcţie folosite, prevăzute  în SR EN 13242:2013 şi de stratul de fundaţie realizat conform  STAS 6400-84.

    - Prevederi generale

      - Stratul de fundaţie din balast sau balast optimal se realizează într-unul sau mai multe straturi, în funcţie de grosimea stabilită prin proiect şi variază conform prevederilor STAS 6400 - 84 între 15 şi 30 cm.

      - Antreprenorul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

      - Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat, efecuarea tuturor încercărilor şi determinărilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

      - Antreprenorul este obigat să efectueze, la cererea „Beneficiarului”, verificări suplimentare faţă de prevederile prezentului caiet de sarcini.

      - În cazul în care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, „Beneficiarul” va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor care se impun.

  - MATERIALE

    - Agregate naturale

      - Pentru execuţia stratului de fundaţie se vor utiliza balast sau balast amestec optimal, cu granula maximă de 63 mm.

      - Balastul trebuie să provină din roci stabile, nealterabile la aer, apă sau îngheţ, nu trebuie să conţină conţină corpuri străine vizibile (bulgări de pământ, cărbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.

      - În conformitate cu prevederile din normativele în vigoare balastul şi balastul amestec optimal, pentru a fi folosite în stratul de fundaţie, trebuie să îndeplinească caracteristicile calitative arătate în tabelul 1.

      - Balastul amestec optimal se poate obţine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 8-16, 16-25, 25-63, fie direct din balast, dacă îndeplineşte condiţiile din tabelul 1.

      - Limitele de granulozitate ale agregatului total în cazul balastului amestec optimal sunt arătate în tabelul 2.

      - Agregatul (balast sau balast amestec optimal) se va aproviziona din timp, în depozite intermediare, pentru a se asigura omogenitatea şi constanţa calităţii acestuia. Aprovizionarea la locul de punere în operă se va face numai după efecuarea testelor de laborator complete, pentru a verifica dacă agregatele din depozite îndeplinesc cerinţele prezentului caiet de sarcini şi după aprobarea Inginerului.

      - Laboratorul Antreprenorului va ţine evidenţa calităţii balastului sau balastului amestec optimal astfel:

- într-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate emise de furnizor;

- într-un registru (registru pentru încercări agregate) rezultatele determinărilor efectuate de laborator.

      - Depozitarea agregatelor se va face în depozite deschise, dimensionate în funcţie de cantitatea necesară şi de eşalonarea lucrărilor.

      - În cazul în care se va utiliza balast din mai multe surse, aprovizionarea şi depozitarea acestora se va face astfel încât să se evite amestecarea materialelor provenite din surse diferite.

      - În cazul în care la verificarea calităţii balastului sau a balastului amestec optimal aprovizionat, granulozitatea acestora nu corespunde prevederilor din tabelul 1 aceasta se corectează cu sorturile granulometrice deficitare pentru îndeplinirea condiţiilor calitative calitative prevăzute.

Tabel 1

| CARACTERISTICI | CONDIŢII DE ADMISIBILITATE | METODE DE VERIFICARE CONFORM |
| --- | --- | --- |
|  | AMESTEC OPTIM | FUNDAŢII RUTIERE | COMPLETAREA STRUCT. RUTIERE LA ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ - STRAT DE FORMĂ - |  |
| Sort | 0-63 | 0-63 | 0-63 | - |
| Conţinut de fracţiuni % |  |  |  | STAS 1913/5-85 |
| Sub 0.02 mm | max.3 | max.3 | max.3 | SR EN 933/1-2002 |
| Sub 0.2 mm | 4-10 | 3-18 | 3-33 |  |
| 0-1 mm | 12-22 | 4-38 | 4-53 |  |
| 0-4 mm | 26-38 | 16-57 | 16-72 |  |
| 0-8 mm | 35-50 | 25-70 | 25-80 |  |
| 0-16 mm | 48-65 | 37-82 | 37-86 |  |
| 0-25 mm | 60-75 | 50-90 | 50-90 |  |
| 0-50 mm | 85-92 | 80-98 | 80-98 |  |
| 0-63 mm | 100 | 100 | 100 |  |
| Granulozitate | Conform figurii |  |
| Coef. de neuniformitate (Un) min. | - | 15 | 15 |  |
| Echiv. de nisip (EN) min. | 30 | 30 | 30 | SR EN 933-8:2012 |
| Uzura | 30 | 50 | 50 | SR EN 1097-1:1998/A1:2004 |

Tabel 2

| Domeniu de granulozitate | Limita | Treceri în % din greutate prin sitele sau ciururile cu dimensiuni de ... în mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.02 | 0.2 | 1 | 4 | 8 | 25 | 63 |
| 0-63 | Inferioară superioară | 0 3 | 4 10 | 12 22 | 28 38 | 35 50 | 60 75 | 100 100 |

    - Apa

Apa necesară compactării stratului de balast sau balast amestec optimal poate să provină din reţeaua publică sau din alte surse, dar în acest din urmă caz nu trebuie să conţină nici un fel de particule în suspensie.

    - Controlul calităţii balastului sau a balstului amestec optimal înainte de realizarea stratului de fundaţie

Controlul calităţii se face de către Antreprenor, în conf. cu prevederile cuprinse în tabelul 3.

Tabel 3

|  | Acţiunea, procedeul de verificare sau caracteristici ce se verifică | Frecvenţa minimă | Metoda de determinare conform |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | La aprovizionare | La locul de punere în operă |  |
| 1 | Examinarea datelor înscrise în certificatul de calitate sau certificatul de garanţie | La fiecare lot aprovizionat | - | - |
| 2 | Determinarea granulometrică. Echivalentul de nisip. Neomogenitatea balastului. | O probă la fiecare lot de 500 t, pentru fiecare sursă (dacă este cazul pentru fiecare sort) | - | SR EN 933-1:2012 |
|  |  |  |  | SR EN 933-8:2012 |
| 3 | Umiditate | - | O probă pe schimb (şi sort) înainte de începerea lucrărilor şi ori de câte ori se observă o schimbare cauzată de cond meteo | SR EN 933-1:2002/A1:2006 |
| 4 | Rezistenţa la uzură | O probă la fiecare lot aproviz. pt fiecare sursă /sort la fiecare 5000 t |  | SR EN 1097-1:1998/A1:2004 |

  - STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

    - Caracteristicile optime de compactare

Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale balastului amestec optimal se stabilesc de către un laborator de specialitate acreditat înainte de începerea lucrărilor de execuţie.

Prin încercarea Proctor modificată, conform STAS 1913/13-83 se stabileşte:

du max. P.M. = greutatea volumică în stare uscată, maximă exprimată în g/cm3

Wopt P.M. = umiditate optimă de compactare, exprimată în %.

    - Caracteristicile efective de compactare

      - Caracteristicile efective de compactare se determină de laboratorul şantierului pe probe prelevate din lucrare şi anume:

du ef = greutatea volumică, în stare uscată, efectivă, exprimată în g/cm3;

W ef = umiditatea efectivă de compactare, exprimată în % în vederea stabilirii gradului de compactare gc.

gc. = x 100

      - La execuţia stratului de fundaţie se va urmări realizarea gradului de compactare arătat la art. 3.5.2.

  - PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI

    - Măsuri preliminare

      - La execuţia stratului de fundaţie din balast sau balast amestec optimal se va trece numai după recepţionarea lucrărilor de terasamente, sau de strat de formă, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini pentru realizarea acestor lucrări.

      - Înainte de începerea lucrărilor se vor verifica şi regla utilajele şi dispozitivele necesare punerii în operă a balastului sau balastului amestec optimal.

      - Înainte de aşternerea balastului se vor executa lucrările pentru drenarea apelor din fundaţii: drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale sub acostament sau sub rigole şi racordurile stratului de fundaţie la acestea, precum şi alte lucrări prevăzute în acest scop în proiect.

      - În cazul straturilor de fundaţie prevăzute pe întreaga platformă a drumului, cum este cazul la autostrăzi sau la lucrările la care drenarea apelor este prevăzută a se face printr-un strat drenant continuu, se va asigura în prealabil posibilitatea evacuării apelor în orice punct al traseului, la cel puţin 15 cm deasupra şanţului sau în cazul rambleelor deasupra terenului.

      - În cazul cănd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast, se vor lua măsuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum în funcţie de sursa folosită, acestea fiind consemnate în registru de şantier.

    - Experimentarea punerii în operă a balastului sau a balastului amestec optimal

      - Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul este obligat să efectueze o experimentare pe un tronson de probă în lungime de minimum 30 m şi o lăţime de cel puţin 3,40 m (dublul lăţimii utilajului de compactare).

Experimentarea are ca scop stabilirea, în condiţii de execuţie curentă pe şantier, a componenţei atelierului de compactare şi a modului de acţionare a acestuia, pentru realizarea gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, precum şi reglarea utilajelor de răspândire, pentru realizarea grosimii din proiect şi pentru o suprafaţare corectă.

      - Compactarea de probă pe tronsonul experimental se va face în prezenţa Inginerului, efectuând controlul compactării prin încercări de laborator, stabilite de comun acord şi efectuate de un laborator de specialitate.

În cazul în care gradul de compactare prevăzut nu poate fi obţinut, antreprenorul va trebui să realizeze o nouă încercare, după modificarea grosimii stratului sau a utilajului de compactare folosit.

Aceste încercări au drept scop stabilirea parametrilor compactării şi anume:

  - grosimea maximă a stratului de balast pus în operă;

  - condiţiile de compactare (verificarea eficacităţii utilajelor de compactare şi intensitatea de compactare a utilajului).

Intensitatea de compactare=Q/S

Q = volumul de balast pus în operă, în unitatea de timp (oră, zi, schimb), exprimat în mc;

S = suprafaţa compactată în intervalul de timp dat, exprimată în m2.

În cazul folosirii de utilaje de acelaşi tip, în tandem, suprafeţele compactate de fiecare utilaj se cumulează.

      - Partea din tronsonul experimental executat cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de referinţă pentru restul lucrării. Caracteristicile obţinute pe acest tronson se vor consemna în registru de şantier, pentru a servi la urmărirea calităţii lucrărilor ce se vor executa.

    - Punerea în operă a balastului

      - Pe terasamentul recepţionat se aşterne şi se nivelează balastul într-unul sau mai multe straturi, în funcţie de grosimea prevăzută în proiect şi de grosimea optimă de compactare stabilită pe tronsonul experimental.

Aşternerea şi nivelarea se face la şablon, cu respectarea lăţimilor şi pantelor prevăzute în proiect.

      - Cantitatea necesară de apă pentru asigurarea umidităţii optime de compactare se stabileşte de laboratorul de şantier ţinând seama de umiditatea agregatului şi se adaugă prin stropire.

Stropirea va fi uniformă evitându-se supraumezirea locală.

      - Compactarea straturilor de fundaţie din balast se face cu atelierul de compactare stabilit pe tronsonul experimental, respectându-se componenţa atelierului, viteza utilajelor de compactare, tehnologia şi intensitatea Q/S de compactare.

      - Pe drumurile pe care stratul de fundaţie nu se realizează pe întreaga lăţime a platformei, acostamentele se completează şi se compactează odată cu stratul de fundaţie, astfel ca acesta să fie permanent încadrat de acostamente, asigurându-se totodată şi măsurile de evacuare a apelor.

      - Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie, sau care rămân după compactare, se corectează cu materiale de aport şi se recompactează. Suprafeţele cu denivelări mai mari de 4 cm se completează, se enivelează şi apoi se compactează din nou.

      - Este interzisă folosirea balastului îngheţat.

      - Este interzisă aşternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zăpadă sau pojghiţă de gheaţă.

    - Controlul calităţii compactării balastului

      - În timpul execuţiei stratului de fundaţie din balast se vor face, pentru verificarea compactării, încercările şi determinările arătate în tabelul 4.

Tabelul 4

| Nr. crt. | DETERMINAREA, PROCEDEUL DE VERIFICARE SAU CARACTERISTICA CARE SE VERIFICĂ | FRECVENŢE MINIME LA LOCUL DE PUNERE ÎN OPERĂ | METODE DE VERIFICARE CONFORM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Încercare Proctor modificată | - | STAS 1913/13-83 |
| 2 | Determinarea umidităţii de compactare şi corelaţia umiditaţii | zilnic, dar cel puţin un test la fiecare 250 m de banda de circulaţie | SR EN 933-1:2002 |
| 3 | Determinarea grosimii stratului compactat | min 3 probe la o suprafaţă de 2.000 m2 de strat | - |
| 4 | Verificarea realizării intensităţii de compactare Q/S | zilnic | - |
| 5 | Determinarea gradului de compactare prin determinarea greutăţii volumice în stare uscată | Zilnic în minim 3 puncte pentru suprafeţe <2.000 m2 şi minim 5 puncte pentru suprafeţe >2.000 m2 de strat | STAS 1913/15-75 STAS 12288/85 |
| 6 | Determinarea capacităţii portante la nivelul superior al stratului de fundaţie | În câte două puncte situate în profiluri transversale la distanţe de 10 m unul de altul pentru fiecare bandă cu lăţime de 7.5 m | Normativ CD 31 |

În ce priveşte capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de balast, aceasta se determină prin măsurători cu deflectometrul cu pârghie, conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide, indicativ CD 31.

      - Laboratorul Antreprenorului va ţine următoarele evidenţe privind calitatea stratului executat:

- compoziţia granulometrică a balastului utilizat;

- caracteristicile optime de compactare, obţinute prin metoda proctor modificat (umiditate optimă, densitate maximă uscată);

- caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portantă).

  - CONDIŢII TEHNICE, REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

    - Elemente geometrice

      - Grosimea stratului de fundaţie din balast sau din balast amestec optimal este cea din proiect.

Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ± 20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundaţie este media măsurătorilor obţinute pe fiecare sector de drum prezentat recepţiei.

      - Lăţimea stratului de fundaţie din balast sau din balast amestec optimal este prevăzută în proiect. Abaterile limită la lăţime pot fi de ± 5 cm. Verificarea lăţimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului.

      - Panta transversală a fundaţiei de balast sau balast amestec optimal este cea a îmbrăcăminţii sub care se execută, prevăzută în proiect. Denivelările admisibile sunt cu ± 0.5 cm diferite de cele admisibile pentru îmbrăcămintea respectivă şi se măsoară la fiecare 25 m distanţă.

      - Declivităţile în profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limită la cotele fundaţiei din balast, faţă de cotele din proiect pot fi de ± 10 mm.

    - Condiţii de compactare

Straturile de fundaţie din balast sau balast amestec optimal trebuie compactate până la realizarea următoarelor grade de compactare, minime din densitatea în stare uscată maximă determinată prin încercarea Proctor modificată confrm STAS 1913/13:

  - pentru drumurile din clasele tehnice I, II şi III:

    - 100%, în cel puţin 95% din punctele de măsurare;

    - 98%, în toate punctele de măsurare.

  - pentru drumurile din clasele tehnice IV şi V:

    - 98%, în cel puţin 93% din punctele de măsurare;

    - 95%, în toate punctele de măsurare.

Capacitatea portantă la nivelul superior al stratului de fundaţie se consideră realizată dacă valorile deflexiunilor măsurate nu depăşesc valoarea deflexiunilor admisibile indicate în tabelul 5 (conf. CD 31.     								          		Tabel 5

| Grosimea stratului de fundaţie din balast sau balast amestec optimal h (cm) | Valorile deflexiunii admisibile |
| --- | --- |
|  | Stratul superior al terasamentelor alcătuit din: |
|  | Strat de formă | Pământuri de tipul (conform SR EN ISO 14688-2:2005) |
|  | Conform STAS 12253/84 | Nisip prăfos, nisip argilos (P3) | Praf nisipos, praf argilos-nisipos, praf argilos (P4) | Argilă prăfoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă nisipoasă (P5) |
| 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 185 163 144 129 118 109 101 95 89 | 323 284 252 226 206 190 176 165 156 | 371 327 290 261 238 219 204 190 179 | 411 366 325 292 266 245 227 213 201 |

Notă: Balastul din stratul de fundaţie trebuie să îndeplinească condiţiile de admisibilitate din SR EN 13242:2013 şi STAS 6400/84.

Măsurătorile de capacitate portantă se vor efectua în conf. cu prevederile normativului CD 31.

Interpretarea măsurătorilor cu deflectometrul cu pârghie tip Benkelman efectuate în scopul calităţii execuţiei lucrărilor de fundaţii se va face prin examinarea modului de variaţie la suprafaţa stratului de fundaţie, a valorii deflexiunii corespunzătoare vehiculului etalon (cu sarcina pe osia din spate de 115 kN) şi a valorii coeficientului de variaţie (CV).

Uniformitatea execuţiei este satisfăcătoaredacă, la nivelul superior al stratului de fundaţie, valoarea coeficientului de variaţie este sub 35%.

    - Caracteristicile suprafeţei stratului de fundaţie

Verificarea denivelărilor suprafeţei fundaţiei se efectuează cu ajutorul latei de 3.00 m lungime astfel:

  - în profil longitudinal, măsurătorile se efectuează în axul fiecărei benzi de circulaţie şi nu pot fi mai mari de ± 2,0 cm;

  - în profil transversal, verificarea se efectuează în dreptul profilelor arătate în proiect şi nu pot fi mai mari de ± 1,0 cm.

În cazul apariţiei denivelărilor mai mari decât cele prezăzute în prezentul caiet de sarcini se va face corectarea suprafeţei fundaţiei.

  - RECEPŢIA LUCRĂRILOR

    - Recepţia pe faza determinantă

Recepţia pe faza determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii aprobat cu HG 272/94 şi conform Procedurii privind controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţii suntcomplet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12, 13 şi 14.

Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de execuţie şi calitative impuse de proiect şi caietul de sarcini precum şi constatările consemnate pe parcursul execuşiei de către organele de control.

În urma acestei recepţii se încheie „Proces verbal” în registrul de lucrări ascunse.

    - Recepţia preliminară, la terminarea lucrărilor

Recepţia preliminară se face odată cu recepţia preliminară a întregii lucrări, conform regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

    - Recepţia finală

Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie pentru întreaga lucrare şi se va face în condiţiile prevederilor regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

Documente de referinţă

1. Acte normative

Ordin comun MT/MI nr. 411/1112/2000	- Norme metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instruire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996	- Norme generale de protecţia muncii.

NSPM nr. 79/1998	- Norme privind exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor.

Ordinul MI nr.775/1998	- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999	- instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de întreţinere, reparare şi exploatare a drumurilor şi podurilor.

2. Reglementări tehnice

CD 31	- Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide.

3. STANDARDE

SR EN 13242:2013		- Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în lucrări de inginerie civilă şi în construcţia de drumuri.

SR EN 12620:2013		- Agregate pentru beton.

SR EN 13242:2013		- Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic.

SR EN ISO 14688-2:2005	- Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare şi descriere.

SR EN 933-1:2012	- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică prin cernere.

SR EN 933-8:2012	- Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip.

SR EN 1097-1:1998/A1:2004	Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură.

STAS 1913/1-82	- Teren de fundare. Determinarea umidităţii.

STAS 1913/5-85	- Teren de fundare. Determinarea granulozităţii.

STAS 1913/13-83	- Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor.

STAS 1913/15-75	- Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren.

STAS 6400/84	- Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate.

STAS 12288/85	- Lucrări de drumuri. Determinarea densităţii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con şi nisip.

ÎNTOCMIT,

ing. Alin BUZURIU

NOTĂ: Caietul de sarcini a fost întocmit pe baza prescripţiilor tehnice de bază (STAS-uri, normative, instrucţiuni tehnice ş.a.) în vigoare la data elaborării. Orice modificări ulterioare în conţinutul prescripţiilor indicate în cadrul caietului de sarcini, ca şi orice noi prescripţii apărute după data întocmirii proiectului sunt obligatorii, chiar dacă nu concordă cu prevederile din cadrul prezentului caiet de sarcini.